トアスイセイ２１プライマー SS－W－２３５

| 適合規格 | ＪＡＳＳ１８ Ｍ－１１１(日本建築学会規格)、ＪＰＭＳ－２１(日本塗料工業会規格) ホルムアルデヒド放散等級 日本塗料工業会登録 Ｔ０１１０５ Ｆ☆☆☆☆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 水系一液形エポキシ樹脂さび止め塗料 |  |  |
| 特長 | １）鉛・クロム等の重金属を配合していません。 ２）防錆性が優れています。 ３）作業性が優れています。 ４）速乾性です。 |  |  |
| 推奨用途 | 一般建築物鉄部 |  |  |
| 荷姿 | １６kg 石油缶 |  | 労働安全衛生法による表示の種別 |
| 混合比 | –––––––––– |  | –––––––––––––––––––– |
| 可使時間 | –––––––––– |  |  |
| 色相 | グレー |  |  |
| 乾燥時間(23℃) | 指触 ６０分 半硬化 ２時間 |  |  |
| 塗装間隔(23℃) | 下限 ２４時間 上限 １０日 |  |  |
| 標準塗付量 （kg／㎡／回） | エアレス ０.１６～０.２０ ローラー ０.１３～０.１７ は け ０.１３～０.１７ |  |  |
|  | １缶当たり 約１０５ ㎡（はけ） 約 ９０㎡（エアレス） |  |  |
| 標準乾燥膜厚 | ３５ μｍ／回 |  |  |
| 塗装方法 | エアレス，ローラー，はけ |  | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 希釈剤 | 上 水 |  | –––––––––––––––––––– |
| 希釈率 | エアレス ０ ～ ５ ％ ローラー ０ ～ ５ ％ は け ０ ～ ５ ％ |  |  |
| 貯蔵安定性 | ６ヵ月 |  | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 消防法による表示 | –––––––––– |  | –––––––––––––––––––– |
| 塗装上の注意 | １．極寒時、降雨雪時の塗装は避け，気温５℃以上で塗装してください。 ２．使用前に十分攪拌してください。 ３．塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上ご使用ください。 |  |  |
| 適合する主な上塗塗料 または下塗塗料 | 下塗塗料： –––––––––– |  |  |
|  | 上塗塗料： トアＶフリーグロス,トアＶフリーアクレ,トアスイセイアクレ, トアスイセイウレタン,トアスイセイシリコン，ハイウェザーＤＣ |  |  |
|  |  | Ｈ２６．４ |  |

組成表・試験成績表

| 商品名 | トアスイセイ ２１プライマー |
| --- | --- |
| 規格 | ＪＰＭＳ－２１ １種 |

| 組成 | 成 分 |  | ％（重量比） |
| --- | --- | --- | --- |
| （グレー） |  | 着色顔料 体質顔料 エポキシ変性アクリル樹脂エマルション 添加剤 水 | １５．０ １８．０ ５４．０ ４．０ ９．０ |
|  | 合 計 |  | １００．０ |

| 試験結果 |  | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 |  | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 低温安定性 | 合 格 | －５℃に冷しても変質しないこと。 |
|  | 分散度（μｍ） | ４０ | ４０ 以下 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | ２回塗で、塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 乾燥時間（ｈ） （半硬化乾燥） | 合 格 | ８以内（２３℃） |
|  | 上塗り適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | ﾌﾗｯｼｭﾗｽﾄﾃｽﾄ | 合 格 | 異常がないこと。 |
|  | 低温造膜性 | 合 格 | 低温においても塗膜形成に異常がないこと。 |
|  | 付着安定性 | 合 格 | はがれを認めないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 塩化ナトリウム水溶液(3W/V%)に９６時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 防せい（錆）性 | 合 格 | ３ヶ月の試験期間が過ぎたとき、外観に著しい異常がなく、塗膜をはがし、さびの程度が見本品に比べて大きくないこと。 |

Ｈ２１．２．